VENTANAS PRACTICABLES SERIE 24016-RT

Ud.	Suministro y colocación de ventana/ balconera de la serie 24016-RT de Alumarte con rotura de puente térmico,  marco tubular de base 66 mm. con junta EPDM de estanqueidad central y hoja tubular de 75 mm. Perfiles de aluminio extruido con aleación 6063 según Norma UNE 38.337.

Aluminio acabado anodizado según la marca de calidad y garantía de proceso anódico QUALANOD con un espesor mínimo de …….(15-20-25) micras. Color …..

O aluminio acabado lacado según el sello de calidad QUALICOAT con una capa uniforme de pintura entre las 60 y 120 micras. Color ……

El sistema de apertura será……… (abatible, batiente, oscilobatiente….) Hueco de acristalamiento …….. (6 a 34) mm. de espesor, con un peso máximo acorde con el tipo de herraje. Las dimensiones serán…………. (anchoxalto). Los ingletes llevarán escuadras de fijación y serán sellados con material bicomponente destinado a ello. Los accesorios, herrajes y tornillería serán de materiales inoxidables. La ventana/balconera irá sobre premarco de aluminio o sobre premarco de acero galvanizado con elementos de protección de par galvánico y puente térmico.

PUERTAS PRACTICABLES SERIE 24016-RT

Ud.	Suministro y colocación de puerta de la serie 24016-RT de Alumarte con rotura de puente térmico, marco y hoja tubulares de 66 mm y 75 mm. respectivamente. de ancho con doble  junta perimetral de EPDM. Perfiles de aluminio extruído con aleación 6063 según Norma UNE 38.337.

Aluminio acabado anodizado según la marca de calidad y garantía de proceso anódico QUALANOD con un espesor mínimo de ........(15-20-25) micras. Color...........

O aluminio acabado lacado según el sello de calidad QUALICOAT con una capa uniforme de pintura entre las 60 y 120 micras. Color ...............

El sistema de apertura será batiente con bisagras guiadas en ranura europea. El acristalamiento de…….. mm. de espesor con un peso máximo acorde con el tipo de herraje. Las dimensiones serán…………. (ancho x alto). Los ingletes llevarán escuadras de fijación y serán sellados con material bicomponente destinado a ello. Los accesorios, herrajes y tornillería serán de materiales inoxidables. La puerta irá sobre premarco de aluminio o sobre premarco de acero galvanizado con elementos de protección de par galvánico y puente térmico.