PUERTA COPLANARIA SERIE PLATINIUM 66

Ud.      Suministro y colocación de puerta coplanar de la serie Platinium 76 de Alumarte con rotura de puente térmico, marco y hoja tubulares de 66 mm de ancho con junta perimetral de EPDM. Perfiles de aluminio extruído con aleación 6060 según Norma UNE 38.337.

Aluminio acabado anodizado según la marca de calidad y garantía de proceso anódico QUALANOD con un espesor mínimo de ........(15-20-25) micras. Color...........

O aluminio acabado lacado según el sello de calidad QUALICOAT con una capa uniforme de pintura entre las 60 y 120 micras. Color ...............

El sistema de apertura será batiente con bisagras guiadas en canal VELOX. El acristalamiento de…….. (6 a 43) mm. de espesor con un peso máximo acorde con el tipo de herraje. Las dimensiones serán…………. (ancho x alto). Los ingletes llevarán escuadras de fijación y serán sellados con material bicomponente destinado a ello. Los accesorios, herrajes y tornillería serán de materiales inoxidables. La puerta irá sobre premarco de aluminio o sobre premarco de acero galvanizado con elementos de protección de par galvánico y puente térmico.